LTCC天线与器件加工技术要求

1.加工品种：

1)多层结构天线1：

生带尺寸规格：6英寸*6英寸，14层

天线规格尺寸：100mm*100mm,数量：2版

2)多层结构天线2：

生带尺寸规格：6英寸*6英寸，24层

天线规格尺寸：100mm*100mm,数量：2版

3）C波段带通滤波器：

生带尺寸规格：6英寸*6英寸，20层，

器件规格尺寸：40mm*40mm; 数量：12只

4）L波段宽带耦合器：

生带尺寸规格：6英寸*6英寸，18层，

器件规格尺寸：35mm*35mm; 数量：20只

2. LTCC加工工艺参数：

Dupont951系列材料参数如下：

1.1、介电常数：7.8  (10MHz)

1.2、介质损耗角正切：0.2%  (10MHz )

1.3、体电阻率：>1.0*E13 Ω·cm

1.4、抗弯强度：  170 MPa

1.5、层数：最多 40

1.6、导体厚度： 10um～12um

1.7、孔径：最小Φ0.13mm

1.8、密度：3.1 g/c㎡

3.交货日期：2018年7月10日