羽毛球场地胶技术要求

面积：800平米（13.34米*60米）

铺设方式：整铺

配置：

- 颜色：绿色

规格要求：总厚度：8.0mm；单片卷宽：≥1.8m、卷长：≥15m

PVC透明层、超强耐磨层、涤纶纤维无纺布、多项聚酯网格稳定层、高密度泡沫缓冲层组成，色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷。

- 性能要求：

PVC耐磨层≥1.3mm

硬度：50-90（邵A）

回弹值：8-12%

冲击吸收：≥10%

抗冲击性：≤25/mm

隔音性能：20-30dB

摩擦系数：0.45-0.65

拉伸强度：≥3.0Mpa

扯断伸长率：≥20%

- 需提供体育用品检测机构出具的检验报告。

- 环保须达到国家级环保要求，提供市级(或以上)环保产品检测机构出具的检验报告。

- 所投PVC运动地板具有市级(或以上)相关机构出具的近三年内灰分检测报告。（提供检测报告原件、公证件或复印件并加盖公章）

- 所投PVC运动地板出具总挥发性有机物检测报告，TVOC在200微克以内，并提供检测报告。

- 所投PVC运动地板出具市级(或以上)甲醛释放量检测报告。

- 提供6片场地的画线服务。

- 地胶安装完成后中标方须提供由第三方出具的游离甲醛、氨、苯、TVOC检测报告。

以上所有技术要求需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接），报价截止时间（2019年5月11日上午11：00）前将扫描件发送至wangf@njupt.edu.cn,原件备查。