电脑桌椅技术要求

| 序号 | 产品图例（参考） | 名称 | 规格*尺寸 | 材质说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双学生机位电脑桌 1.电脑桌椅见附图 2.电源插座见下图 | 条 钢制电脑桌 | 长（1400mm）、宽（600mm）、高（760mm），防火板贴面，桌面厚度（25mm）;采用边腿25*40*1.2mm，中腿20*40*1.2mm国产优质钢管 | - 长（1400mm）、宽（600mm）、高（760mm） - 桌面基材板为环保E1级面板，颜色为浅灰。厚度为25 mm ，采用防火板贴面，前沿呈半圆弧边包覆。其余桌边均采用厚度不低于1.5㎜的优质PVC封边条封边。 - 桌架采用边腿25*40*1.2mm,中腿20*40*1.2mm国产优质钢管,钢网为0.8MM,表面静电喷涂处理,焊接牢固,平整光滑。管材壁厚大于等于1.2mm，所有钢管采用符合国家GB708—65的SPHC冷拉型焊接通管，焊接采用二氧化碳气体保护焊接加工而成。焊接表面波纹均匀，焊接处夹渣、焊瘤、焊丝咬边，无脱焊、虚焊、焊穿等现象。所有钢材均采用国家标准钢高频焊接，各钢件经除锈酸洗、磷化处理。外层采用聚酯环氧粉末喷塑，颜色为浅灰。 - 桌面上配1个多功能线盒，包括2个三眼/两眼电源插座，1个五类RJ45网络插口,配备1.5米电源线及插头。 - 桌下配2个钢制键盘抽，要求边角去锋利。 - 脚套：与脚管紧密配合，不脱落。 - 桌子和桌子之间的后挡板必须相通用于穿线，在最外边遮住，走线槽和主机柜后部带通用锁具，具体按照甲方人员要求。 |
| 2 |  | 钢制方凳 | 350长mm）、宽250（mm）、高（450mm），凳面厚度（18mm） | - 钢制方凳，350长mm）、250宽（mm）、高（450mm），凳面厚度（18mm）规格要求：面基为环保E1级面板，厚度为18 mm ，四周金属封边,整体与凳框平齐,凳架为钢制，有一定承重量。 - 材质要求：凳架采用25*25mm优质钢管(大于等于1.2mm壁厚) ,钢架表面静电喷涂处理,焊接牢固,平整光滑,带脚套。 - 颜色为浅灰。 |

电脑桌图纸