羽毛球馆地胶及球架、球网技术要求

一、面积：804平米（13.4米*60米）

铺设方式：整铺

配置：

- 颜色：绿色

规格要求：总厚度：8.0mm；单片卷宽：≥1.8m、卷长：≥15m

PVC透明层、超强耐磨层、涤纶纤维无纺布、多项聚酯网格稳定层、高密度泡沫缓冲层组成，色泽纯正均匀，无明显色差，无裂痕、分层等缺陷。

- 性能要求：

PVC耐磨层≥1.3mm

硬度：50-90（邵A）

回弹值：8-12%

冲击吸收：≥10%

抗冲击性：≤25/mm

隔音性能：20-30dB

摩擦系数：0.45-0.65

拉伸强度：≥3.0Mpa

扯断伸长率：≥20%

- 需提供体育用品检测机构出具的检验报告。

- 环保须达到国家级环保要求，提供市级（及以上）环保产品检测机构出具的检验报告。

- 所投PVC运动地板需具有多环芳烃（＜50mg/kg）有害物质限量检测报告（原件或复印件并加盖公章）；

- 所投产品企业具有ISO9001国际质量管理体系认证，ISO14001国际环境管理体系认证（复印件并加盖公章）；

- 所投PVC运动地板具有国家级（国际级）相关机构出具的近三年内灰分检测报告；（提供检测报告原件、公证件或复印件并加盖公章）；

- 所投PVC运动地板出具符合GB 18583-2008总挥发性有机物检测报告，TVOC在200微克以内，并提供检测报告；

- 所投PVC运动地板出具符合GB 18580-2001甲醛释放量检测报告。

- 提供6片场地的画线服务

二、羽毛球架和球网

数量：6副

产品规格：

- 高强度钢管

- 高度=155厘米

- 底座尺寸≦48*30*10厘米

- 重量≦75公斤

- 体积小，带轮，移动方便

- 符合国际羽联标准

以上所有技术要求签订合同前需要提供官方证明（原厂彩页、原厂技术白皮书、原厂盖章技术响应表或官网资料及资料链接）备查.